ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | STALOWE POMOSTY TECHNOLOGICZNE I BALUSTRADY |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2019 |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |  | WYMAGANIA TAK/NIE |  | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPECYFIKACJA TECHNOLOGICZNO-ASORTYMENTOWA |  |  |  |  |  |
| 1. | STALOWE POMOSTY TECHNOLOGICZNE |  |  |  |  |
|  | 12 sztuk stalowych pomostów technologicznych wykonanych według rysunków konstrukcyjnych. Pomosty mocowane do płytek żelbetowych o wymiarach 45x45 cm i grubości 9,0 cm poprzez spawanie do wtopionych blach. Stopnie i podesty z kratek stalowych wykonane jako cynkowane ogniowo. Pozostałe elementy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez oczyszczenie metodą strumieniowo- ścierną, do stopnia Sa 2 ½ wg PN- ISO 8501-1:1996 oraz malowane: - farbą antykorozyjną, dwuskładnikową, podkładową o grubości 60 µm, kładzioną 1-krotnie, - farbą nawierzchniową, kładzioną 2-krotnie, o grubości 50 µm, Łączna grubość powłok malarskich – 110- 120 µm. | TAK, opisać |  |  |  |
| 2. | BALUSTRADY |  |  |  |  |
|  | Balustrady zabezpieczające przed upadkiem z dachu. Balustrady dostarczane na budowę w elementach i spawane na dachu. Balustrady podzielone na sekcje o długości nie przekraczającej 6,0 m.b. Balustrady stalowe, cynkowane ogniowo o wysokości 110 cm wykonanych z profili zamkniętych 50x50x4 m, malowanych farbą antykorozyjną w kolorze RAL 7013. Balustrady mocowane na kotwy HILT: M12x125, M16x125. Łączna długość balustrad – 190,0 m.b. | TAK, opisać |  |  |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                      pieczątka i podpis Wykonawcy